## Slide 1
ПРИМЕНЕНИЕ
ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ (ПАО)

## Slide 2
О КОМПАНИИ
Входит в ГК ТАИФ
Основана 4 декабря 2019 г
г. Казань – центральный офис, R&D
г. Нижнекамск - производство
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Более 170 наименований продукции

## Slide 3
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
25
ЛЕТ
Истории
753,6
млрд. руб.
Выручка
166
млрд. руб.
EBITDA
54
страны
Экспорт

## Slide 4
ПРОИЗВОДСТВО
октен-1
децен-1
2
3
синтез ПАОм
4
10 тыс. т/год
ПАОм
4
в товарную продукцию
на продажу
2003
Ввод в эксплуатацию
2019-2020
Комплексная модернизация, переход под управление ООО «ТАИФ-СМ»
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
нафта
1
товарная продукция
60 тыс. т/год

## Slide 5: ЧТО ТАКОЕ ПАО (полиальфаолефины)
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
 | ПАО | Нефтяные масла
Строение |  | 
Сера | 0 | Присутствуют
Ароматические углеводороды | 0 | Присутствуют
Нафтеновые углеводороды | 0 | Присутствуют
Notes: ПАО удовлетворяют некоторым требованиям, предъявляемым к идеальным углеводородным смазочным материалам, что объясняется их химической структурой - идеальные углеводородные смазочные материалы должны иметь прямолинейные цепи, быть полностью насыщенными и кристаллизоваться при низких температурах.

## Slide 6
Экологичность
Повышенная теплопроводность
Низкая летучесть
БАЗОВОЕ МАСЛО TAIF PAO
Высокая стабильность вязкости
Исключительная термоокислительная стабильность
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Отличные низкотемпературные характеристики

## Slide 7: АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Показатель | Метод | TAIF PAO |  |  |  |  |  |  |  | 
Property | Test method | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 100
КВ при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 1,75 | 4,0 | 6,5 | 7,8 | 10,1 | 11,5 | 19,2 | 44,8 | 96,9
КВ при -40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 318 | 3640 | - | - | - | - | - | - | -
CCS при -35 °С, сП | ASTM D5293 | - | 1760 | 7118 | - | - | - | - | - | -
CCS при -30 °С, сП | ASTM D5293 | - | 1140 | 4231 | - | - | - | - | - | -
CCS при -25 °С, сП | ASTM D5293 | - | 753 | 2551 | - | - | 6650 | - | - | -
Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 115 | 124 | 128 | 127 | 127 | 143 | 153 | 176
NOACK, % | ASTM D5800 | - | 13,7 | 6,5 | 6,2 | 3,5 | 1,7 | - | - | -
Температура вспышки, °С | ASTM D92 | 152 | 215 | 243 | 252 | 271 | 260 | 277 | 285 | 291
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -75 | -73 | -62 | -59 | -57 | -52 | -48 | -39 | -29
Плотность при 20 °C, кг/м3 | ASTM D1298 | 797 | 819 | 829 | 832 | 836 | 839 | 843 | 851 | 862
Notes: ПАО удовлетворяют некоторым требованиям, предъявляемым к идеальным углеводородным смазочным материалам, что объясняется их химической структурой - идеальные углеводородные смазочные материалы должны иметь прямолинейные цепи, быть полностью насыщенными и кристаллизоваться при низких температурах.

## Slide 8: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | TAIF PAO |  |  |  |  |  |  |  | 
Property | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 100
Моторные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Масла для газопоршневых двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Масля для автоматических трансмиссий |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Редукторные и трансмиссионные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Компрессорные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Холодильные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Циркуляционные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Турбинные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Гидравлические масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Пластичные смазки |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Масла-теплоносители |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Трансформаторные масла |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Процент вовлечения выше
Процент вовлечения ниже
Notes: ПАО удовлетворяют некоторым требованиям, предъявляемым к идеальным углеводородным смазочным материалам, что объясняется их химической структурой - идеальные углеводородные смазочные материалы должны иметь прямолинейные цепи, быть полностью насыщенными и кристаллизоваться при низких температурах.

## Slide 9
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Масла для газопоршневых двигателей (ГПУ)
Преимущества
Синтетические базовые масла обладают следующими преимуществами перед нефтяными:
Лучшая термоокислительная стабильность, а следовательно снижение образования отложений
Медленное увеличение вязкости и кислотного числа в процессе старения, увеличивающее интервалы замены смазочного материала
Низкая летучесть обеспечивающие снижение расхода масла
Лучшие вязкостно-температурные характеристики (ИВ)

## Slide 10
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Масла для ГПУ
Компонент | Рецептура TAIF, % масс.
TAIF PAO-12 | 74,26
TAIF PAO-20 | 08,24
Эфир* | 05,00
Пакет присадок | 12,50
* Диоктилтерефталат (ДОТФ) СИБУР
Показатель | Значение
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | 14,44
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 116,2
Индекс вязкости | 126
Температура застывания, °C | -49
Испаряемость по NOACK, % | 3,5
Температура вспышки, °C | 266
Свойства товарных масел рассчитываются на основе типичных значений базовых компонентов и пакетов присадок

## Slide 11
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Трансформаторные масла
Преимущества
Исключительные низкотемпературные свойства, что позволяет производить продукты для условий Арктики
Удельная теплоемкость на 10-15% выше минеральных масел, что позволяет лучше отводить тепло
Узкомолекулярный состав обеспечивает отличные диэлектрические характеристики
Негигроскопичен, что обеспечивает простоту эксплуатации
Исключительная окислительная стабильность позволяет увеличивать срок эксплуатации масла

## Slide 12
© Taif Lubricants 2020. sm@taif-lsm.ru
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА
Chart: Температура застывания
| TAIF CADENZA PAO | Максимальная темература по IEC 60296
 | -70 | -40
Chart: Кинематическая вязкость при -40 °C
| TAIF CADENZA PAO | Максимальная вязкость по IEC 60296
 | 300 | 2500
меньше – лучше

## Slide 13
© Taif Lubricants 2020. sm@taif-lsm.ru
СООТВЕТСТВИЕ МАСЕЛ МЭК
 | IEC 60296 | TAIF PAO-2* | Nynas Nytro 10XN | Nynas Lyra X
Плотность при 20 °С, кг/м3 | Не более 895 | 800 | 874 | 870
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | Не более 12 | 5 | 7,7 | 9,3
Кинематическая вязкость при -30 °С, мм2/с | Не более 1800 | 150 | 730 | 926
Температура вспышки в закрытом тигле, °С | Не менее 135 | 152 | 142 | 152
Температура застывания, °С | Не более -40 | -75 | -63 | -48
Число нейтрализации, мг KOH/г | Не более 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
Общее содержание серы, мг/кг | Не более 500 | 0 | 0,01 | 0,01
Пробивное напряжение до обработки, кВ | Не менее 30 | 58 | 50 | 50
Пробивное напряжение после обработки, кВ | Не менее 70 | 86 | 70 | 70
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С | Не более 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001
Содержание воды, мг/кг | Не более 40 | 10 | < 20 | < 20
Содержание ингибиторов окисления, % масс. | Не более 0,4 | 0,2 | 0,28 | 0,38
Содержание полициклических ароматических соединений (PCA), % масс. | Не более 3 | Отсутствие | < 3 | < 3
* Смесь с антиоксидантом

## Slide 14
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Трансмиссионные масла
Преимущества
Синтетические базовые масла обладают следующими преимуществами перед нефтяными:
Лучшие низкотемпературные свойства
Лучшие вязкостно-температурные характеристики (ИВ)
Исключительная термоокислительная стабильность
Низкая летучесть
Лучшая приемистость присадок (в смеси с эфиром)
Высокая эффективность

## Slide 15
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Трансмиссионное масло GL-5 75W-90
Компонент | Gr I + GR III, % | PAO-based, %
SN-150 | 24,80 | -
VHVI-4 | 55,00 | -
TAIF PAO-12 | - | 79,65
Эфир* | - | 10,00
Депрессор | 0,70 | -
Пакет присадок | 5,50 | 3,85
Загуститель | 14,00 | 6,50
Преимущества
Использование TAIF PAO-12 позволяет снизить содержание загустителя более чем на 50% и полностью исключить депрессор из состава продукта SAE 75W-90.
Противоизносные и противозадирные характеристики для обоих рецептура равны, несмотря на снижение вовлечения пакета на 30% в рецептуре на основе TAIF PAO-12.
Показатель | Gr I + GR III | PAO-based
КВ при 100 °C, мм2/с | 15,5 | 15,5
КВ при 40 °C, мм2/с | 99,1 | 120,7
Индекс вязкости | 166 | 135
Вязкость по Брукфильду при -40 °C, мПа.с | 120600 | 120400
Pour point, °C | -44 | -50
* Диоктилтерефталат (ДОТФ) СИБУР

## Slide 16
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Редукторные масла
Преимущества
Синтетические редукторные масла обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с нефтяными:
Повышенная термоокислительная стабильность
Отличные вязкостно-температурные характеристики
Исключительные низкотемпературные свойства
Повышенный КПД редуктора
Низкая летучесть и потери на испарение
Пониженная воспламеняемость
Низкое лакообразование
Notes: Advantages of synthetics
While modern gear-oil lubricants based on mineral oils provide good performance, synthetic gear oils offer a number of significant advantages, including the following:
• Improved thermal and oxidation resistance
–– Allows significantly longer oil life (typically 3-5 times longer than mineral oils at the same temperature)
–– Allows operation at higher temperatures where mineral oils may not be able to perform
• Improved viscosity-temperature behavior through high viscosity indices
–– Reduces oil viscosity at low temperature for easier pumping and more rapid circulation at startup
–– Maintains a higher viscosity and hence thicker oil film at higher temperatures, preventing wear
• Improved low-temperature properties
–– Very low pour points allow operation at conditions where mineral oils would be solid
–– More rapid oil circulation at startup, improving wear protection and reducing churning energy losses
• Increased gear efficiency
––Lower traction forces translate into a number of benefits, such as reduced power requirements, reduced oil temperature and extended component life
• Lower volatility and evaporation losses
–– The low volatility of synthetics reduces evaporation losses and reduces oil top-up requirements
• Reduced flammability
–– Compared to mineral oils, the higher flash points and reduced volatility provide increased safety
• Improved cleanliness
–– Improved thermal and oxidation resistance of synthetic base stocks reduces the tendency to form lacquers and deposits

## Slide 17
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Редукторные масла
Компонент | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150
Пакет присадок, % | 02,65 | 02,65 | 02,65 | 02,65
Эфир, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00
TAIF PAO-6, % | 51,08 | 16,24 | - | -
TAIF PAO-12, % | 36,24 | 71,08 | 51,14 | -
TAIF PAO-20, % | - | - | 36,18 | 87,32
Антипенная присадка, % | 00,03 | 00,03 | 00,03 | 00,03
Вязкостные характеристики |  |  |  | 
КВ при 40 °C, мм2/с | 46,02 | 68,71 | 104,22 | 145,53
КВ при 100 °C, мм2/с | 7,45 | 10,14 | 14,35 | 19,16
Индекс вязкости | 126 | 132 | 141 | 150

## Slide 18
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Компрессорные масла
Преимущества
Синтетические компрессорные масла обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с нефтяными:
Повышенная термоокислительная стабильность
Хорошая гидролитическая стабильность
Исключительные низкотемпературные свойства
Низкая летучесть и потери на испарение
Низкое лакообразование
Не смешивается с аммиаком и углекислым газом

## Slide 19
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Компрессорные масла*
Компонент | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150
Эфир, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00
TAIF PAO-6, % | 90,00 | 51,08 | 16,24 | - | -
TAIF PAO-12, % |  | 36,24 | 71,08 | 51,14 | -
TAIF PAO-20, % |  | - | - | 36,18 | 87,32
Характеристики |  |  |  |  | 
КВ при 40 °C, мм2/с | 32,00 | 46,02 | 68,71 | 104,22 | 145,53
КВ при 100 °C, мм2/с | 5,7 | 7,45 | 10,14 | 14,35 | 19,16
Индекс вязкости | 120 | 126 | 132 | 141 | 150
* Базовая смесь без пакета присадок

## Slide 20
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Модификаторы вязкости
Преимущества:
Использование высоковязких ПАО в качестве модификатора вязкости дает следующие преимущества:
Высокая окислительная стабильность
Минимальное кол-во высокотемпературных отложений
Отличный загущающий эффект
Высокая стойкость к диструкции

## Slide 21
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПАО
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
 | SN400 | ПАО-6 | ПАО-40 | ПАО-100
Изменение КВ100, % | 221 | 3,8 | 2,1 | 1,6
Изменение КЧ, мг | 16 | 0,08 | 0,08 | 1,0
Шлам | присутствует | отсутствие | отсутствие | отсутствие
Условия: 2% антиоксиданта, 150 °C, 72 ч, 100 мл/мин

## Slide 22
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Chart: Эффективность загущения
| 68 | 100 | 220 | 1000
в ПАО-4 | 31 | 36 | 56 | 100
в ПАО-8 | 10 | 20 | 50 | 100
в SN-150 | 30 | 35 | 55 | 100
Chart: Стабильность к сдвигу
| ПАО-100 в SN-150 | ПАО-100 в ПАО-4
 | 0.3 | 1

## Slide 23
Исключительная термоокислительная стабильность ПАО позволяет увеличить интервалы замены товарных масел (вплоть до заливки масла на весь жизненный цикл оборудования).
Отличные вязкостно-температурные характеристики и низкие температуры застывания ПАО позволяют вовлекать в товарные масла меньше загущающих и депрессорных присадок, что уменьшает кол-во высокотемпературных отложений и позволяет применять продукты в условиях крайнего Севера.
Противозадирный/противоизносный синергизм ПАО позволяет производить высокоэффективные трансмиссионные и редукторные смазочные материалы.
Низкая испаряемость ПАО обуславливает небольшой расход моторных масел на угар.
Возможность применения в пищевой промышленности (NSF H1)
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЕЛ НА ОСНОВЕ ПАО

## Slide 24
КОНТАКТЫ
© Taif Lubricants 2021. +7 (800) 5518843 sm@taif-sm.ru
Телефон:
E-mail:
Сайт:
Адрес:
по всей России:
г. Казань:
г. Москва:
sm@taif-sm.ru
www.taif-lubricants.ru
420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27
8 (800) 551 88 43
8 (843) 288 88 43
8 (495) 146 88 43